SZCZEGÓ£OWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.02.02

CHODNIK   Z   BRUKOWEJ

KOSTKI   BETONOWEJ

SPIS  TREŒCI

D-08.02.02

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacji techniczna stosowanej jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszta³tka wytwarzana z betonu metod¹ wibroprasowania. Produkowana jest jako kszta³tka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po³¹czonych ze sob¹ trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion¹ jednostkê.

2.2.2.  Wygl¹d zewnêtrzny

Struktura wyrobu powinna byæ zwarta, bez rys, pêkniêæ, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna byæ równa i szorstka, a krawêdzie kostek równe i proste, wklêœniêcia nie powinny przekraczaæ 2 mm dla kostek o gruboœci ( 80 mm.

2.2.3. Kszta³t, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje siê betonow¹ kostkê brukow¹ o gruboœci 60 mm. Kostki o takiej gruboœci s¹ produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosz¹:

na d³ugoœci		( 3 mm,

na szerokoœci		( 3 mm,

na gruboœci		( 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br¹zowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieæ cechy fizykomechaniczne okreœlone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

| Lp. | Cechy | Wartoœæ |
| --- | --- | --- |
| 1 |

Wytrzyma³oœæ na œciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) œrednia z szeœciu kostek

b) najmniejsza pojedynczej kostki

60

| 50 |
| --- |
| 2 | Nasi¹kliwoœæ wod¹ wg PN-B-06250 [2], %, nie wiêcej ni¿ | 5 |
| 3 |

Odpornoœæ na zamra¿anie, po 50 cyklach zamra¿ania, wg PN-B-06250 [2]:

a) pêkniêcia próbki

b) strata masy, %, nie wiêcej ni¿

c) obni¿enie wytrzyma³oœci na œciskanie w stosunku do wytrzyma³oœci

próbek nie zamra¿anych, %, nie wiêcej ni¿

brak

5

| 20 |
| --- |
| 4 | Œcieralnoœæ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiêcej ni¿ | 4 |

2.3. Materia³y do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nale¿y stosowaæ cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie ni¿szej ni¿ „32,5”. Zaleca siê stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.  Kruszywo do betonu

Nale¿y stosowaæ kruszywa mineralne  odpowiadaj¹ce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byæ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy za³o¿onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna byæ odmiany „1” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siê dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z recept¹ laboratoryjn¹.

Plastyfikatory zapewniaj¹ gotowym wyrobom wiêksz¹ wytrzyma³oœæ, mniejsz¹ nasi¹kliwoœæ i wiêksz¹ odpornoœæ na niskie temperatury i dzia³anie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewniæ kostce trwa³e wybarwienie. Powinny to byæ barwniki nieorganiczne.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Ma³e powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje siê rêcznie.

Jeœli powierzchnie s¹ du¿e, a kostki brukowe maj¹ jednolity kszta³t i kolor, mo¿na stosowaæ mechaniczne urz¹dzenia uk³adaj¹ce. Urz¹dzenie sk³ada siê z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s³u¿¹cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich u³o¿enia.

Do zagêszczenia nawierzchni stosuje siê wibratory p³ytowe z os³on¹ z tworzywa sztucznego.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk³adane s¹ warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyma³oœci betonu min. 0,7 wytrzyma³oœci projektowanej, kostki przewo¿one s¹ na stanowisko, gdzie specjalne urz¹dzenie pakuje je w foliê i spina taœm¹ stalow¹, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mo¿na równie¿ przewoziæ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod³o¿u powinno byæ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod³u¿nymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a”. WskaŸnik zagêszczenia koryta nie powinien byæ mniejszy ni¿ 0,97 wed³ug normalnej metody Proctora.

Je¿eli dokumentacja projektowa nie okreœla inaczej, to nawierzchniê chodnika z kostki brukowej mo¿na wykonywaæ bezpoœrednio na pod³o¿u z gruntu piaszczystego o  WP ( 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypkê nale¿y stosowaæ piasek odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Gruboœæ podsypki po zagêszczeniu powinna zawieraæ siê w granicach od 3 do  5 cm. Podsypka powinna byæ zwil¿ona wod¹, zagêszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa ods¹czaj¹ca

Je¿eli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa ods¹czaj¹ca, to jej wykonanie powinno byæ zgodne z warunkami okreœlonymi  w OST D-04.02.01 „Warstwy ods¹czaj¹ce i odcinaj¹ce”.

5.5. Uk³adanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ró¿norodnoœæ kszta³tów i kolorów produkowanych kostek, mo¿liwe jest u³o¿enie dowolnego wzoru - wczeœniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez In¿yniera.

Kostkê uk³ada siê na podsypce lub pod³o¿u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miêdzy kostkami wynosi³y od 2 do 3 mm. Kostkê nale¿y uk³adaæ ok. 1,5 cm wy¿ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy¿ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagêszczeniu.

Po u³o¿eniu kostki, szczeliny nale¿y wype³niæ piaskiem, a nastêpnie zamieœæ powierzchniê u³o¿onych kostek przy u¿yciu szczotek rêcznych lub mechanicznych i przyst¹piæ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania u³o¿onego chodnika z kostek brukowych, stosuje siê wibratory p³ytowe z os³on¹ z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale¿y prowadziæ od krawêdzi powierzchni ubijanej w kierunku œrodka i jednoczeœnie w kierunku poprzecznym kszta³tek.

Do zagêszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u¿ywaæ walca.

Po ubiciu nawierzchni nale¿y uzupe³niæ szczeliny materia³em do wype³nienia i zamieœæ nawierzchniê. Chodnik z wype³nieniem spoin piaskiem nie wymaga pielêgnacji - mo¿e byæ zaraz oddany do u¿ytkowania.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdziæ, czy producent kostek brukowych posiada aprobatê techniczn¹.

Pozosta³e wymagania okreœlono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie pod³o¿a

Sprawdzenie pod³o¿a polega na stwierdzeniu zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosz¹ dla:

g³êbokoœci koryta:

o szerokoœci do 3 m:	        ( 1 cm,

o szerokoœci powy¿ej 3 m:   ( 2 cm,

szerokoœci koryta: ( 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboœci i wymaganych spadków poprzecznych i pod³u¿nych polega na stwierdzeniu zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawid³owoœci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu zgodnoœci wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

pomierzenie szerokoœci spoin,

sprawdzenie prawid³owoœci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawid³owoœci wype³nienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjêty deseñ (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.  Sprawdzenie równoœci chodnika

Sprawdzenie równoœci nawierzchni przeprowadzaæ nale¿y ³at¹ co najmniej raz na ka¿de 150 do 300 m2 u³o¿onego chodnika i w miejscach w¹tpliwych, jednak nie rzadziej ni¿ raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeœwit pod ³at¹ 4 m nie powinien przekraczaæ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pod³u¿nego

Sprawdzenie profilu pod³u¿nego przeprowadzaæ nale¿y za pomoc¹ niwelacji, bior¹c pod uwagê punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni¿ co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za³amania niwelety nie mog¹ przekraczaæ ( 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaæ nale¿y szablonem z poziomic¹, co najmniej raz na ka¿de 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach w¹tpliwych, jednak nie rzadziej ni¿ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosz¹ ( 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materia³ów na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy ods¹czaj¹cej,

wykonanie podsypki,

u³o¿enie kostki brukowej wraz z zagêszczeniem i wype³nieniem szczelin,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-04111 | Materia³y kamienne. Oznaczanie œcieralnoœci na tarczy Boehmego |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06250 | Beton zwyk³y |
| 3. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwyk³ego |
| 4. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 5. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 6. | BN-68/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaŸnika piaskowego. |

10.2. Inne dokumenty

Nie wystêpuj¹.