SZCZEGÓ£OWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.17

REMONT  CZ¥STKOWY

NAWIERZCHNI  BITUMICZNYCH

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

NAJWA¯NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegó³owa specyfikacja techniczna |
| IBDiM | - Instytut Badawczy Dróg i Mostów |

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z remontem cz¹stkowym nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach .

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem i odbiorem remontu cz¹stkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typów i rodzajów i obejmuj¹: naprawê wybojów i ob³amanych krawêdzi, uszczelnienie pojedynczych pêkniêæ i wype³nienie ubytków.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Remont cz¹stkowy nawierzchni - zespó³ zabiegów technicznych, wykonywanych na bie¿¹co, zwi¹zanych z usuwaniem uszkodzeñ nawierzchni zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu ruchu, jak równie¿ zabiegi obejmuj¹ce ma³e powierzchnie, hamuj¹ce proces powiêkszania siê powsta³ych uszkodzeñ.

Pojêcie „remont cz¹stkowy nawierzchni” mieœci siê w ogólnym pojêciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objête ogólniejszym pojêciem „utrzymanie dróg”.

Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych podano w tablicy 1.

Ubytek - wykruszenie materia³u mineralno-bitumicznego na g³êbokoœæ nie wiêksz¹ ni¿ gruboœæ warstwy œcieralnej.

Wybój - wykruszenie materia³u mineralno-bitumicznego na g³êbokoœæ wiêksz¹ ni¿ gruboœæ warstwy œcieralnej.

Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionow¹ lub kationow¹ emulsj¹ asfaltow¹ modyfikowan¹ odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentów w szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z pokryw¹ lub szczelnych workach z tworzywa syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.

Mieszanka mineralno-asfaltowa do wype³nienia porów - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem up³ynnionym szybkoodparowuj¹cym rozpuszczalnikiem. S³u¿y do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw œcieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

|  | Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymania nawierzchni bitumicznych |
| --- | --- |
|  | Remont cz¹stkowy | Odnowa - przywrócenie cech u¿ytkowych | Remont |

Objawy uszkodzeñ

|  |  | Deformacje spowodowane si³ami œcinaj¹cymi w nawierzchni |
| --- | --- | --- |
|  | (X) |
| (X) |
| (X) |
| (X) | (X) | X | X | X |
|  | Deformacje spowodowane osiadaniem pod³o¿a nawierzchni |
|  | (X) |
| X |
|  | X | X |
|  | Ubytki materia³u (zaprawy, ziarn kruszywa), porowatoœæ („rakowiny”) | X | X |
|  | X | X |
| X | X | X | X |
|  | Starcie siê czêœci warstwy œcieralnej | (X) | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X |
|  | Wyboje | (X) |
| X |
|  | (X) | (X) |
|  | Uszkodzenia spoin roboczych, otwarte szczeliny |
| X |
|  | X |
|  | Pojedyncze spêkania |
| X |
| Spêkania siatkowe | (X) | (X) |
|  | (X) | (X) |
|  | (X) |
| X | X | X |
|  | Zmniejszona szorstkoœæ | (X) |
| (X) |
|  | X | X |
|  | (X) | X | X | X |
|  | Niekorzystna zdolnoœæ odbijania œwiat³a |
|  | X |
| X | X | (X) |
|  | Wysoka emisja ha³asu |
|  | X | X |
| X | X | X | (X) |

Tablica 1. Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych w zale¿noœci od objawów uszkodzeñ			X - zale¿noœæ mo¿liwa, (X) - zale¿noœæ opcjonalna

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów do wykonywania cz¹stkowych remontów nawierzchni  bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzeñ nawierzchni i materia³y u¿yte do tego celu powinny byæ dostosowane do rodzaju i wielkoœci uszkodzenia, np. wg tablicy 1.

G³êbokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawêdzi jezdni (ob³amania) nale¿y naprawiaæ:

mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gor¹co”,

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gor¹co

Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien mieæ uziarnienie dostosowane do g³êbokoœci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luŸnych cz¹stek nawierzchni i zanieczyszczeñ obcych), przy czym najwiêksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny siê mieœciæ w przedziale od 1/3 do 1/4 g³êbokoœci uszkodzenia do 80 mm. Przy g³êbszych uszkodzeniach nale¿y zastosowaæ odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i w³aœciwoœciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.4. Kruszywo

Do remontu cz¹stkowego nawierzchni bitumicznych nale¿y stosowaæ grysy odpowiadaj¹ce wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.5. Lepiszcze

Do remontu cz¹stkowego nawierzchni bitumicznych nale¿y stosowaæ kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadaj¹ce wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie cz¹stkowym nawierzchni obci¹¿onych ruchem wiêkszym od œredniego nale¿y stosowaæ kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3].

Mo¿na stosowaæ tylko emulsje asfaltowe posiadaj¹ce aprobatê techniczn¹, wydan¹ przez uprawnion¹ jednostkê.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napraw¹

W zale¿noœci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania ze sprzêtu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

przecinarki z diamentowymi tarczami tn¹cymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzia³aj¹ce urz¹dzenia, do przyciêcia krawêdzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kszta³tów (mo¿liwie zbli¿onych do prostok¹tów),

sprê¿arki o wydajnoœci od 2 do 5 m3 powietrza na minutê, przy ciœnieniu od 0,3 do         0,8 MPa, szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wiruj¹cymi dyskami z drutów stalowych. Œrednica dysków wiruj¹cych  (z drutów stalowych) z prêdkoœci¹                3000 obr./min nie powinna byæ mniejsza od 200 mm. Szczotki s³u¿¹ do czyszczenia naprawianych pêkniêæ oraz krawêdzi przyciêtych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych taœm kauczukowo-asfaltowych,

walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z poch³aniaczami zanieczyszczeñ) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki

W zale¿noœci od potrzeb nale¿y zapewniæ u¿ycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do wiêkszoœci robót remontowych mo¿na stosowaæ skrapiarki ma³e z rêcznie prowadzon¹ lanc¹ spryskuj¹c¹. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie sta³ego wydatku lepiszcza, aby u³atwiæ operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w za³o¿onej iloœci (l/m2).

3.4. Sprzêt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gor¹co” lub „na zimno”

Przy typowym dla remontów cz¹stkowych zakresie robót dopuszcza siê rêczne rozk³adanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy u¿yciu ³opat, listwowych œci¹gaczek (u¿ycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zagêszczenia roz³o¿onych mieszanek nale¿y u¿yæ lekkich walców wibracyjnych lub zagêszczarek p³ytowych.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na gor¹co”

Mieszankê betonu asfaltowego nale¿y transportowaæ zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nale¿y transportowaæ gor¹c¹ mieszankê mineralno-asfaltow¹ w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo powinno byæ transportowane i sk³adowane zgodnie z OST D-05.03.08 ( 05.03.10 „Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.

4.4. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna byæ transportowana zgodnie z EmA-99 [3].

4.5. Transport innych materia³ów

Pozosta³e materia³y powinny byæ transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materia³ów.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzeñ i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nale¿y ustaliæ sposób naprawy, korzystaj¹c np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub ob³amanych krawêdzi nawierzchni) do naprawy nale¿y wykonaæ bardzo starannie przez:

pionowe obciêcie (najlepiej diamentowymi pi³ami tarczowymi) krawêdzi uszkodzenia na g³êbokoœæ umo¿liwiaj¹c¹ wyrównanie jego dna, nadaj¹c uszkodzeniu kszta³t prostej figury geometrycznej np. prostok¹ta,

usuniêcie luŸnych okruchów nawierzchni,

usuniêcie wody, doprowadzaj¹c uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

dok³adne oczyszczenie dna i krawêdzi uszkodzonego miejsca z luŸnych ziarn grysu, ¿wiru, piasku i py³u.

5.3. Naprawa wybojów i ob³amanych krawêdzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi „na gor¹co” lub „na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nale¿y spryskaæ dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadow¹ kationow¹ emulsj¹ asfaltow¹ w iloœci 0,5 l/m2 - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”, zaœ przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych „na gor¹co” - zamiast spryskania bocznych œcianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie mo¿na przykleiæ samoprzylepne taœmy kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).

Mieszankê mineralno-asfaltow¹ nale¿y roz³o¿yæ przy pomocy ³opat i listwowych œci¹gaczek oraz listew profilowych. W ¿adnym wypadku nie nale¿y zrzucaæ mieszanki ze œrodka transportu bezpoœrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastêpnie je rozgarniaæ. Mieszanka powinna byæ jednakowo spulchniona na ca³ej powierzchni naprawianego miejsca i u³o¿ona z pewnym nadmiarem, by po jej zagêszczeniu naprawiona powierzchnia by³a równa z powierzchni¹ s¹siaduj¹cych czêœci nawierzchni. Ró¿nice w poziomie naprawionego miejsca i istniej¹cej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prêdkoœci¹ powy¿ej 60 km/h, nie powinny byæ wiêksze od 4 mm. Roz³o¿on¹ mieszankê nale¿y zagêœciæ walcem lub zagêszczark¹ p³ytow¹.

Przy naprawie ob³amanych krawêdzi nawierzchni nale¿y zapewniæ odpowiedni opór boczny dla zagêszczanej warstwy i dobre miêdzywarstwowe zwi¹zanie.

Je¿eli wybój nast¹pi³ wokó³ pêkniêcia poprzecznego lub pod³u¿nego, to po jego naprawieniu nale¿y niezw³ocznie wyfrezowaæ nad pêkniêciem w wykonanej ³acie szczelinê o szerokoœci 12 mm i g³êbokoœci 25 mm, a nastêpnie wype³niæ j¹ zalew¹ asfaltow¹, zgodnie z OST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) pod³u¿nych i poprzecznych spêkañ nawierzchni bitumicznych”.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien uzyskaæ aprobaty techniczne na materia³y oraz wymagane wyniki badañ materia³ów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiæ je In¿ynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzeñ nale¿y kontrolowaæ:

przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi bêdzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

sk³ad wbudowywanych mieszanek:

betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,

iloœæ wbudowywanych materia³ów na 1 m2 - codziennie,

równoœæ naprawianych fragmentów - ka¿dy fragment

Ró¿nice miêdzy naprawion¹ powierzchni¹ a s¹siaduj¹cymi powierzchniami, nie powinny byæ wiêksze od 4 mm dla dróg o prêdkoœci ruchu powy¿ej 60 km/h           i od 6 mm dla dróg o prêdkoœci poni¿ej 60 km/h,

pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wype³niaj¹cej po zagêszczeniu powinien byæ zgodny ze spadkiem istniej¹cej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna byæ wykonana ponad krawêdŸ otaczaj¹cej nawierzchni o 2 do 4 mm, jeœli warstwê wype³niaj¹c¹ wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno” (o d³ugim okresie sk³adowania). Przy innych rodzajach mieszanek, które s¹ mniej podatne na dogêszczenie poziom warstwy wype³niaj¹cej ubytek powinien byæ wy¿szy od otaczaj¹cej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni; zaœ dla uszczelnionych spêkañ poprzecznych i pod³u¿nych jednostk¹ obmiaru jest m (metr).

8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST                   i wymaganiami In¿yniera, jeœli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlega:

przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciêcie krawêdzi, oczyszczenie dna i krawêdzi, usuniêcie wody),

ew. spryskanie dna i boków emulsj¹ asfaltow¹,

ew. poszerzenie spêkañ przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spêkañ, usuniêcie œladów i plam olejowych oraz zagruntowanie œcianek spêkañ gruntownikiem.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 remontu cz¹stkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spêkañ obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

wywóz odpadów,

dostarczenie materia³ów i sprzêtu na budowê,

wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i SST,

pomiary i badania laboratoryjne,

odtransportowanie sprzêtu z placu budowy.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa ³amane do nawierzchni drogowych |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-S-96025:2000 | Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania |

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.