SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.08

NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA

SPIS TREŒCI

D-05.03.08

NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA

1. WSTÊP	5

2. MATERIA£Y	6

3. SPRZÊT	9

4. TRANSPORT	11

5. WYKONANIE ROBÓT	11

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT	15

7. OBMIAR ROBÓT	17

8. ODBIÓR ROBÓT	17

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI	17

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE	18

1. Wstêp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonawstwem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach .

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach obci¹¿onych ruchem od lekkiego do ciê¿kiego.

Za³¹czony do niniejszej specyfikacji za³¹cznik pt. „Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia” [7] mo¿e byæ wykorzystywany przy okreœlaniu rodzaju powierzchniowego utrwalenia, rodzaju frakcji kruszywa i lepiszcza i ich iloœci.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegaj¹cym na kolejnym roz³o¿eniu:

warstwy lepiszcza,

warstwy kruszywa,

drugiej warstwy lepiszcza,

warstwy drobniejszego kruszywa.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia

Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Kruszywa

2.2.1. Wymagania dotycz¹ce kruszyw

Do powierzchniowego utrwalania nale¿y stosowaæ grysy lub ¿wiry kruszone o w¹skich frakcjach uziarnienia, spe³niaj¹ce wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodne z norm¹ PN-B-11112 [1] i wytycznymi CZDP [6] przy jednoczesnym uwzglêdnieniu uœciœleñ zawartych w niniejszych OST.

Do podwójnego powierzchniowego utrwalenia nale¿y stosowaæ kruszywo ³amane o frakcjach: od 4 mm do 6,3 mm; od 6,3 mm do 10 mm; od 10 mm do 12,8 mm i od 12,8 mm do 16 mm.

Dopuszcza siê stosowanie w¹skich frakcji grysów o wymiarach innych ni¿ wy¿ej podane pod warunkiem, ¿e zostan¹ zaakceptowane przez In¿yniera.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza siê kruszywa pochodz¹cego ze ska³ wapiennych.

Tablica 1. Wymagania dla grysu i ¿wiru kruszonego w zale¿noœci od klasy kruszywa

i kategorii ruchu

|  | Kategoria ruchu |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie w³aœciwoœci | ciê¿ki |

œredni, lekkoœredni,

| lekki |
| --- |
|  | klasa kruszywa |
|  | I | II |
| Œcieralnoœæ w bêbnie kulowym po pe³nej liczbie obrotów, ubytek masy nie wiêkszy ni¿, %(m/m): |

25

(40)

35

(45)

Œcieralnoœæ w bêbnie kulowym po 1/5 pe³nej liczby obrotów, ubytek masy w stosunku do ubytku masy po pe³nej liczbie obrotów nie wiêkszy ni¿, %(m/m):

25

| 35 |
| --- |
| Nasi¹kliwoœæ nie wiêksza ni¿, %(m/m): | 1,5* | 2,0* |
| Mrozoodpornoœæ wg metody zmodyfikowanej, ubytek masy nie wiêkszy ni¿, %(m/m): | 10,0 | 30,0 |

*     - dla ¿wirów kruszonych przyjêto takie same wymagania jak dla kruszywa ³amanego

(grysów).

(  )  - wartoœci podane w nawiasach dotycz¹ wy³¹cznie kruszywa granitowego.

Tablica 2. Wymagania dla grysu i ¿wiru kruszonego w zale¿noœci od gatunku kruszywa

i kategorii ruchu

|  | Kategoria ruchu |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie w³aœciwoœci | ciê¿ki | œredni |

lekkoœredni

| i lekki |
| --- |
|  | Gatunek kruszywa |
|  | 1 | 2 |
| Zawartoœæ ziarn mniejszych ni¿ 0,075 mm odsianych na mokro, nie wiêcej ni¿, %(m/m): | 0,5* | 0,5* | 0,5* |
| Zawartoœæ frakcji podstawowej, nie mniej ni¿, %(m/m): | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Zawartoœæ nadziarna, nie wiêcej ni¿, %(m/m): | 8,0 | 8,0 | 8,0* |
| Zawartoœæ podziarna, nie wiêcej ni¿, %(m/m): | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych, nie wiêcej ni¿, %(m/m): | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Zawartoœæ ziarn nieforemnych, nie wiêcej ni¿, %(m/m): | 15,0* | 20,0* | 25,0* |
| Zawartoœæ zanieczyszczeñ organicznych | barwa cieczy nie ciemniejsza ni¿ wzorcowa |
| Zawartoœæ przekruszonych ziarn ¿wirowych, nie wiêcej ni¿, %(m/m): | - | 10,0** | 15,0** |

* 	 - wymagania zosta³y zwiêkszone w stosunku do normy PN-B-11112 [1]

** 	 - dotyczy grysu produkowanego z kruszywa naturalnego.

2.2.2. Sk³adowanie kruszyw

Wykonawca zapewni sk³adowanie kruszyw na sk³adowiskach zlokalizowanych jak najbli¿ej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Pod³o¿e sk³adowiska powinno byæ równe, dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczaj¹cej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego sk³adowania i poboru. Ka¿da frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek bêd¹ sk³adowane oddzielnie, w sposób umo¿liwiaj¹cy ich mieszanie siê zarówno w czasie sk³adowania, jak równie¿ ³adowania i transportu.

2.3. Lepiszcza

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza OST uwzglêdnia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia, tylko drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane i modyfikowane rodzaju K1-65, K1-70, K1-65MP, K1-70MP, spe³niaj¹ce wymagania zawarte w tablicy 3 zgodnie z opracowaniem „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94” - IBDiM - 1994 [5].

Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych [5]

| Badane w³aœciwoœci | Rodzaj emulsji |
| --- | --- |
|  | K1-65 | K1-70 |
| Zawartoœæ lepiszcza, % | od 64 do 66 | od 69 do 71 |

Lepkoœæ wg Englera wg PN-C-04014 [2], oE,

nie mniej ni¿:

6

| - |
| --- |
| Lepkoœæ BTA ( 4 mm (s), nie mniej ni¿: | - | 7 |
| Jednorodnoœæ, %, # 0,63 mm, nie wiêcej ni¿: | 0,10 | 0,10 |
| Jednorodnoœæ, %, # 0,16 mm, nie wiêcej ni¿: | 0,25 | 0,25 |
| Trwa³oœæ, %, 0,63 mm po 4 tyg., nie wiêcej ni¿: | 0,4 | 0,4 |
| Sedymentacja, %, nie mniej ni¿: | 5,0 | 5,0 |
| Przyczepnoœæ do kruszywa, %, nie mniej ni¿: | 85 | 85 |
| Indeks rozpadu, g/100 g, nie wiêcej ni¿: | 80 | 80 |

Kationowe emulsje asfaltowe rodzaju K1-70 zaleca siê stosowaæ do wykonywania powierzchniowego utrwalenia na drogach o ruchu œrednim. Przy ruchu mniejszym od œredniego dopuszcza siê stosowanie emulsji K1-65. Powierzchniowe utrwalenie mo¿e byæ wykonywane równie¿ na drogach o ruchu ciê¿kim, lecz przy u¿yciu kationowej emulsji modyfikowanej, przy czym zalecane jest stosowanie emulsji wytwarzanej przy u¿yciu asfaltu wczeœniej modyfikowanego.

Wymagania dla drogowych emulsji kationowych modyfikowanych zawarte s¹ w tablicy 4.

Dopuszcza siê równie¿ stosowanie asfaltów fluksowanych lub polimeroasfaltów.

Inne lepiszcza ni¿ drogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe (modyfikowane            i niemodyfikowane) mog¹ byæ stosowane pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej wydanej przez uprawnion¹ jednostkê i musz¹ byæ zaakceptowane przez In¿yniera.

Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwaleñ zapewni lepiszcza od jednego dostawcy.

2.3.2. Sk³adowanie lepiszczy

Do sk³adowania lepiszczy Wykonawca u¿yje cystern, pojemników, zbiorników lub beczek.

Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do sk³adowania emulsji powinny byæ czyste i nie powinny zawieraæ resztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowi¹zany przestrzegaæ nastêpuj¹ce zasady:

czas sk³adowania emulsji nie powinien przekraczaæ 3 m-cy od daty jej wyprodukowania,

temperatura przechowywania emulsji nie powinna byæ ni¿sza ni¿ +5oC.

Tablica 4. W³aœciwoœci drogowych emulsji kationowych modyfikowanych

| Oznaczenia | Klasa emulsji |
| --- | --- |
| Badane w³aœciwoœci | Szybkorozpadowe |
|  | K1-65MP | K1-70MP |
| Zawartoœæ lepiszcza, % | od 64 do 66 | od 69 do 71 |

Lepkoœæ wg Englera wg PN-C-04014 [2], oE,

| nie mniej ni¿: | 6 | - |
| --- | --- | --- |
| Lepkoœæ BTA ( 4 mm (s), nie mniej ni¿: | - | 7 |
| Jednorodnoœæ, %, # 0,63 mm, nie wiêcej ni¿: | 0,20 | 0,20 |
| Trwa³oœæ, %, # 0,63 mm po 4 tyg., nie wiêcej ni¿: | 0,5 | 0,5 |
| Sedymentacja, %, nie mniej ni¿: | 5,0 | 5,0 |
| Przyczepnoœæ do kruszywa, %, nie mniej ni¿: | 85 | 85 |
| Indeks rozpadu, g/100 g*, nie wiêcej ni¿: | 90 | 90 |

przy powierzchniowych utrwaleniach wykonywanych w warunkach upa³u (temp. powietrza powy¿ej 30oC i nawierzchni powy¿ej 40oC) maksymalna wartoœæ indeksu rozpadu mo¿e byæ podniesiona do 100 g/100 g.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Rodzaje sprzêtu do wykonania powierzchniowego utrwalenia

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwi¹zanych ziarn po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia,

skrapiarek lepiszcza - do roz³o¿enia lepiszcza na nawierzchni,

rozsypywarek kruszywa - do roz³o¿enia kruszywa na nawierzchni,

walców drogowych - do przywa³owania roz³o¿onego kruszywa.

3.3. Wymagania dla sprzêtu

3.3.1. Szczotki mechaniczne

Zaleca siê stosowanie urz¹dzeñ dwuszczotkowych, w sk³ad których wchodzi szczotka wykonana z twardych elementów czyszcz¹cych, s³u¿¹ca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczeñ, oraz szczotka miêkka s³u¿¹ca do zamiatania i usuwania niezwi¹zanych ziarn kruszywa.

Ze wzglêdu na du¿e pylenie powstaj¹ce w procesie czyszczenia, szczotki powinny byæ wyposa¿one w urz¹dzenie poch³aniaj¹ce py³y oraz umo¿liwiaj¹ce czyszczenie powierzchni na sucho i na mokro.

3.3.2. Skrapiarka lepiszcza

Wykonawca robót jest zobowi¹zany do u¿ycia tylko takiej skrapiarki, która zapewni roz³o¿enie na jezdni przewidzianej iloœci lepiszcza równomiernie, zarówno w kierunku pod³u¿nym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia równomiernego roz³o¿enia przewidzianej iloœci lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna byæ wyposa¿ona w urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalaj¹ce na sprawdzenie i regulowanie parametrów takich jak:

temperatury rozk³adanego lepiszcza,

ciœnienia lepiszcza w kolektorze,

obrotów pompy dozuj¹cej lepiszcze,

prêdkoœci poruszania siê skrapiarki (szczególnie dok³adny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 do 6 km/h),

wysokoœci i d³ugoœci kolektora do rozk³adania lepiszcza.

Dla zachowania niezmiennej temperatury rozk³adanego lepiszcza, skrapiarka powinna posiadaæ zbiornik izolowany termicznie. Kolektor skrapiarki powinien byæ wyposa¿ony w dysze szczelinowe oraz posiadaæ regulacjê wysokoœci swego po³o¿enia nad powierzchni¹ jezdni, dla zapewnienia równomiernego pokrycia nawierzchni lepiszczem z dwóch lub trzech dysz. Nie dopuszcza siê stosowania skrapiarek, których kolektor jest wyposa¿ony w dysze sto¿kowe. Zale¿noœci pomiêdzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametrów takich jak: ciœnienie, obroty pompy prêdkoœæ jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinny byæ  zawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiarki.

Skrapiarkê mo¿na uznaæ za przydatn¹ do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, je¿eli odchylenia rozk³adanego lepiszcza od iloœci za³o¿onych mieszcz¹ siê w przedziale ( 10% w kierunku pod³u¿nym i poprzecznym.

3.3.3. Rozsypywarka kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca zapewni jeden z poni¿szych typów rozsypywarek kruszywa:

doczepn¹ do skrzyni samochodu z kruszywem,

pchan¹ przez samochód z kruszywem,

samojezdn¹,

doczepn¹ do skrapiarki.

Ze wzglêdu na koniecznoœæ uzyskania du¿ej dok³adnoœci dozowania kruszywa preferuje siê u¿ycie rozsypywarek samojezdnych.

Rozsypywarkê kruszywa mo¿na uznaæ za przydatn¹ do wykonania powierzchniowego utrwalenia, je¿eli pomierzone odchylenia iloœci dozowanego kruszywa nie ró¿ni¹ siê od przewidzianej iloœci wiêcej ni¿ o 1 l/m2.

3.3.4. Walce drogowe

Do przywa³owania kruszywa Wykonawca u¿yje walców ogumionych wyposa¿onych w opony o g³adkim bie¿niku, ze sta³ym ciœnieniem do 0,6 MPa i obci¹¿eniem 15 kN na ko³o oraz lekkich walców statycznych o stalowych pancerzach, pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ one powodowa³y mia¿d¿enia ziarn kruszywa.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia³ami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszczy

Cysterny samochodowe u¿ywane do przewozu emulsji powinny byæ podzielone przegrodami na komory o pojemnoœci nie wiêkszej ni¿ 3 m3, a ka¿da przegroda powinna mieæ wykroje przy dnie, aby mo¿liwy by³ przep³yw emulsji miêdzy komorami.

Wyj¹tkowo, za zgod¹ In¿yniera, dopuszcza siê do transportu emulsji beczki lub inne pojemniki stalowe.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Za³o¿enia ogólne

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, który pozwala na uszczelnienie istniej¹cej nawierzchni, zapewnia dobre w³aœciwoœci przeciwpoœlizgowe warstwy œcieralnej, natomiast nie wp³ywa na poprawê jej noœnoœci i równoœci.

Nawierzchnia, na której ma byæ wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna byæ wyremontowana, posiadaæ w³aœciwy profil pod³u¿ny i poprzeczny oraz powierzchniê charakteryzuj¹c¹ siê du¿¹ jednorodnoœci¹ pod wzglêdem twardoœci i tekstury.

5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia

5.3.1. Ocena stanu powierzchni istniej¹cej nawierzchni

Dla ustalenia rzeczywistej iloœci lepiszcza i wielkoœci frakcji kruszywa pierwszej warstwy powierzchniowego utrwalenia, nale¿y oceniæ stopieñ twardoœci i teksturê powierzchni istniej¹cej nawierzchni. Przy ustalaniu tekstury powierzchni utrwalanej mo¿na pos³u¿yæ siê klasyfikacj¹ zamieszczon¹ w tablicy 5.

Przy okreœlaniu stanu powierzchni dopuszcza siê stosowanie przez Wykonawcê innych metod oceny stanu nawierzchni zaaprobowanych przez In¿yniera.

Tablica 5. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni

| Lp. | Wygl¹d i opis powierzchni nawierzchni | G³êbokoœæ tekstury 1) HS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-bitumiczne bardzo otwarte i mocno porowate | HS ( 1,7 |
| 2 | Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-bitumiczne porowate | 1,2 ( HS ( 1,7 |
| 3 | Nawierzchnia wyg³adzona, np. mieszanki mineralno-bitumiczne o strukturze zamkniêtej bez wysiêków lepiszcza | 0,8 ( HS ( 1,2 |
| 4 | Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazuj¹ca tendencje do wystêpowania wysiêków lepiszcza lub zaprawy | 0,4 ( HS ( 0,8 |
| 5 | Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendencj¹ do pocenia lub z licznymi remontami cz¹stkowymi | HS ( 0,4 |

1) Pomiar g³êbokoœci tekstury piaskiem kalibrowanym zosta³ podany dla uœciœlenia tego parametru.

5.3.2. Ustalenie iloœci grysów

Ustalenie rzeczywistej iloœci grysów zaleca siê dokonaæ zgodnie z opracowaniem „Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie iloœci rozk³adanego lepiszcza i kruszywa” [4].

Ustalon¹ wg wymienionego opracowania iloœci grysów dla podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni nale¿y skorygowaæ:

dla pierwszej warstwy grysu	o -5%,

dla drugiej warstwy grysu	o +5%.

5.3.3. Ustalenie iloœci lepiszcza

Przy ustalaniu ostatecznej iloœci lepiszcza dla ka¿dego wydzielonego odcinka lub pasma ruchu charakteryzuj¹cego siê jednorodnymi parametrami nale¿y korzystaæ z w³asnego doœwiadczenia oraz z programu projektowania powierzchniowych utrwaleñ „Allogen” [8], który jest w posiadaniu dyrekcji okrêgowych dróg publicznych.

Mo¿na równie¿ korzystaæ z za³¹cznika do niniejszej OST „Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia” pkt 5 [7].

5.4. Zapewnienie przyczepnoœci aktywnej lepiszcza do kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca mo¿e przyst¹piæ tylko wówczas, gdy przyczepnoœæ aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji okreœlona zgodnie z norm¹ BN-70/8931-08 [3] bêdzie wiêksza od 85%.

Je¿eli przyczepnoœæ aktywna bêdzie mniejsza od 85%, to nale¿y j¹ zwiêkszyæ przez ogrzanie, wysuszenie lub odpylenie kruszywa bezpoœrednio przed jego roz³o¿eniem na nawierzchni.

Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwalenia innych lepiszczy ni¿ emulsja asfaltowa, przyczepnoœæ aktywn¹ mo¿na zwiêkszyæ przez zastosowanie otoczonego kruszywa na gor¹co.

5.5. Warunki przyst¹pienia do robót

Powierzchniowe utrwalenie mo¿na wykonywaæ w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest ni¿sza od +10oC przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie ni¿sza ni¿ +15oC przy stosowaniu innych lepiszczy.

Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna byæ nie ni¿sza ni¿ +5oC przy emulsji asfaltowej i +10oC przy innych lepiszczach bezwodnych.

Nie dopuszcza siê przyst¹pienia do robót podczas opadów atmosferycznych.

5.6. Odcinek próbny

Przed przyst¹pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In¿ynierem, Wykonawca powinien wykonaæ odcinek próbny w celu:

stwierdzenia, czy sprzêt przewidziany do wykonywania robót spe³nia wymagania okreœlone w pkt 3 niniejszej OST,

sprawdzenia, czy dozowana iloœæ lepiszcza i kruszywa s¹ zgodne z parametrami jakie zamierza siê utrzymywaæ podczas robót.

Do takiej próby Wykonawca powinien u¿yæ materia³ów oraz sprzêtu takich, jakie bêd¹ stosowane do wykonania robót.

Odcinek próbny powinien byæ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In¿yniera. Wykonawca mo¿e przyst¹piæ do wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In¿yniera.

5.7. Oczyszczenie istniej¹cej nawierzchni

Przed przyst¹pieniem do rozk³adania lepiszcza, nawierzchnia powinna byæ dok³adnie oczyszczona za pomoc¹ sprzêtu mechanicznego spe³niaj¹cego wymagania wg         pkt 3. W szczególnych przypadkach (bardzo du¿e zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni mo¿na wykonaæ przez sp³ukanie wod¹ (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschniêcia nawierzchni - wa¿ne przy stosowaniu lepiszczy na gor¹co).

5.8. Oznakowanie robót

Ze wzglêdu na specyfikê robót przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, Wykonawca w sposób szczególny jest zobowi¹zany do przestrzegania postanowieñ zawartych w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.4, a dotycz¹cych zasad zachowania bezpieczeñstwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót.

Znaki powinny byæ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe. Przy du¿ym natê¿eniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i wprowadzi regulacjê, ruch wahad³owy za pomoc¹ sygnalizatorów œwiate³ lub za pomoc¹ pracowników sygnalistów, odpowiednio przeszkolonych.

Ruch drogowy odbywaj¹cy siê po wstêpnie zagêszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja utwierdzeniu ziarn kruszywa pod warunkiem, ¿e prêdkoœæ ruchu bêdzie ograniczona od 30 do 40 km/h.

W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej sprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych, w okresie od 3 do 4 dób od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia, Wykonawca spowoduje ograniczenie prêdkoœci ruchu od 30 do 40 km/h.

5.9. Rozk³adanie lepiszcza

Rozk³adana emulsja asfaltowa powinna posiadaæ nastêpuj¹c¹ temperaturê:

emulsja K1-65	- od 40 do 50oC,

emulsja K1-70	- od 60 do 65oC,

emulsja K1-65MP	- od 50 do 60oC,

emulsja K1-70MP	- od 65 do 75oC.

Je¿eli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na po³owie jezdni, to z³¹cze œrodkowe przy drugiej warstwie powinno byæ przesuniête od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia na ca³ej szerokoœci jezdni w tym samym dniu.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni nale¿y pamiêtaæ, ¿e w³aœciw¹ jednorodnoœæ i iloœæ lepiszcza uzyskuje siê dopiero po up³ywie krótkiej chwili od momentu otwarcia jego wyp³ywu. Zaleca siê, aby w tym krótkim czasie lepiszcze wyp³ywa³o na arkusze papieru roz³o¿one na nawierzchni.

5.10. Rozk³adanie kruszywa

Kruszywo powinno byæ rozk³adane równomiern¹ warstw¹ w iloœci ustalonej wg pkt 5.3.2, na œwie¿o roz³o¿onej warstwie lepiszcza, za pomoc¹ rozsypywarki kruszywa spe³niaj¹cej wymagania okreœlone w pkt 3.3. Odleg³oœæ pomiêdzy skrapiark¹ rozk³adaj¹c¹ lepiszcze, a poruszaj¹c¹ siê za ni¹ rozsypywark¹ kruszywa nie powinna byæ wiêksza ni¿ 40 m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki up³ywa od chwili roz³o¿enia lepiszcza do chwili roz³o¿enia kruszywa powinien byæ mo¿liwie jak najkrótszy (kilka sekund).

5.11. Wa³owanie

Bezpoœrednio po roz³o¿eniu kruszywa, ale nie póŸniej ni¿ po 5 minutach nale¿y przyst¹piæ do jego wa³owania. Do wa³owania powierzchniowych utrwaleñ najbardziej przydatne s¹ walce ogumione (walce statyczne g³adkie nie s¹ zalecane, gdy¿ mog¹ powodowaæ mia¿d¿enie kruszywa).

Dla uzyskania w³aœciwego przywa³owania mo¿na przyj¹æ co najmniej 5-krotne przejœcie walca ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo du¿ej prêdkoœci od             8 do 10 km/h i przy ciœnieniu powietrza w oponach i obci¹¿eniu na ko³o okreœlonym w pkt 3 niniejszej OST.

Przy wykonywaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia, pierwsz¹ warstwê kruszywa wa³uje siê tylko wstêpnie (jedno przejœcie walca).

5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu

Na œwie¿o wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkoœæ ruchu nale¿y ograniczyæ od 30 do 40 km/h. D³ugoœæ okresu w którym nawierzchnia powinna byæ chroniona zale¿y od istniej¹cych warunków. Mo¿e to byæ kilka godzin - je¿eli pogoda jest sucha i gor¹ca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub ch³odnej.

Na ogó³ dobre zwi¹zanie ziarn kruszywa uzyskuje siê w czasie od 24 do 48 godzin. Œwie¿o wykonane powierzchniowe utrwalenie mo¿e byæ oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczeœniej, a¿ wszystkie niezwi¹zane ziarna zostan¹ usuniête z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urz¹dzeniami do podciœnieniowego ich zbierania.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania lepiszcza i kruszywa i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci lepiszczy i kruszywa okreœlone w pkt 2 niniejszej OST. W zakresie badania sprzêtu, Wykonawca winien przedstawiæ aktualne œwiadectwo cechowania skrapiarki.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia podano w tablicy 6.

6.3.2. Badania kruszyw

Je¿eli In¿ynier uzna to za konieczne, w³aœciwoœci kruszywa nale¿y badaæ dla ka¿dej partii. Wyniki badañ powinny byæ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.

6.3.3. Badania emulsji

Je¿eli In¿ynier nie ustali inaczej, to dla ka¿dej dostarczonej partii (œrodka transportu) emulsji asfaltowej nale¿y badaæ:

barwê,

jednorodnoœæ,

lepkoœæ i indeks rozpadu.

Tablica 6. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów robót powierzchniowego utrwalenia

| Lp. | Wyszczególnienie badañ i pomiarów |
| --- | --- |

Czêstotliwoœæ badañ.

| Minimalna liczba badañ |
| --- |
| 1 | Badanie w³aœciwoœci kruszywa | dla ka¿dej partii kruszywa |
| 2 | Badanie emulsji | dla ka¿dej dostawy |
| 3 | Sprawdzenie stanu czystoœci nawierzchni | w sposób ci¹g³y |
| 4 | Sprawdzenie dozowania lepiszcza | przed rozpoczêciem robót (odcinek próbny) i w przypadku w¹tpliwoœci |
| 5 | Sprawdzenie dozowania kruszywa | przed rozpoczêciem robót (odcinek próbny) i w przypadku w¹tpliwoœci |
| 6 | Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni | codziennie przed rozpoczêciem robót |
| 7 | Sprawdzenie temperatury lepiszcza | minimum 3 razy na zmianê robocz¹ |
| 8 |

Pomiary szerokoœci powierzchniowego

| utrwalenia | w 10 miejscach na 1 km |
| --- | --- |

6.3.4. Sprawdzanie stanu czystoœci nawierzchni

W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzaæ stan powierzchni nawierzchni, na której ma byæ wykonane powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pkt 5.2 oraz jej oczyszczenie, zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt 5.7.

6.3.5. Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa

Dozowanie iloœci lepiszcza i kruszywa nale¿y wykonywaæ jak badania testowe, wed³ug metod opisanych w opracowaniu GDDP [4].

6.3.6. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni

Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia codziennych pomiarów temperatury otoczenia i nawierzchni co do zgodnoœci z wymaganiami okreœlonymi w pkt 5.5.

6.3.7. Sprawdzanie temperatury lepiszcza

Wykonawca jest zobowi¹zany do prowadzenia sta³ych pomiarów temperatury lepiszcza, co do zgodnoœci z wymaganiami okreœlonymi w pkt 5.9.

6.4. Badania   dotycz¹ce   cech   geometrycznych   wykonanego   powierzchniowego

utrwalenia

6.4.1. Szerokoœæ nawierzchni

Po zakoñczeniu robót, tj. po okresie pielêgnacji, Wykonawca w obecnoœci In¿yniera dokonuje pomiaru szerokoœci powierzchniowego utrwalenia z dok³adnoœci¹ do              ( 1 cm. Szerokoœæ nie powinna siê ró¿niæ od projektowanej wiêcej ni¿ o ( 5 cm.

6.4.2. Równoœæ nawierzchni

Je¿eli po wykonaniu robót przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na istniej¹cej powierzchni dokonano pomiarów równoœci, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia pomiary takie nale¿y wykonaæ w tych samych miejscach i wed³ug tej samej metody. Wyniki pomiarów równoœci nie powinny byæ gorsze od wyników uzyskanych przed wykonaniem robót.

6.4.3. Ocena wygl¹du zewnêtrznego powierzchniowego utrwalenia

Powierzchniowe utrwalenie powinno siê charakteryzowaæ jednorodnym wygl¹dem zewnêtrznym. Powierzchnia jezdni powinna byæ równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworz¹cymi wyraŸn¹ grub¹ makrostrukturê. Dopuszcza siê zloty kruszywa rzêdu 5%.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego podwójnego powierzchniowego utrwalenia.

8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 (jednego metra kwadratowego) podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

transport i sk³adowanie kruszyw,

transport i sk³adowanie lepiszczy,

dostawê i pracê sprzêtu do robót,

przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,

prace projektowe przy ustaleniu iloœci materia³ów,

podwójne roz³o¿enie lepiszcza,

podwójne roz³o¿enie kruszywa,

wa³owanie,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywa ³amane do nawierzchni drogowych |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-C-04014 | Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkoœci wzglêdnej lepkoœciomierzem Englera |
| 3. | BN-70/8931-08 | Oznaczenie aktywnej przyczepnoœci lepiszczy bitumicznych do kruszyw |

10.2. Inne dokumenty

Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie iloœci rozk³adanego lepiszcza i kruszywa. Opracowanie zalecane przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94. IBDiM, Warszawa 1994.

Wytyczne techniczne oceny jakoœci grysów i ¿wirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. MK-CZDP 1984.

Za³¹cznik do OST - „Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia”.

Program projektowania powierzchniowych utrwaleñ „Allogen”.