SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 05.02.01

NAWIERZCHNIA  T£UCZNIOWA

SPIS TREŒCI

NAWIERZCHNIA  T£UCZNIOWA

1. WSTÊP	13

2. MATERIA£Y	14

3. SPRZÊT	17

4. TRANSPORT	17

5. WYKONANIE ROBÓT	17

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT	20

7. OBMIAR ROBÓT	22

8. ODBIÓR ROBÓT	22

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI	22

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE	22

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru nawierzchni t³uczniowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem nawierzchni t³uczniowej, wg PN-S-96023 [20].

Nawierzchniê t³uczniow¹ wykonuje siê, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej:

bezpoœrednio na pod³o¿u gruntowym przepuszczalnym,

na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popio³ami lotnymi wzglêdnie na warstwie odcinaj¹cej - w przypadku pod³o¿a nieprzepuszczalnego.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia t³uczniowa - jedna lub wiêcej warstw z t³ucznia i kliñca kamiennego, le¿¹cych na pod³o¿u naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpoœredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo ³amane - materia³ ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie ska³ litych, wg PN-B-01100 [1].

1.4.3. Kruszywo ³amane zwyk³e - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia ska³ litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzuj¹ce siê ziarnami ostrokrawêdziastymi o nieforemnych kszta³tach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4. T³uczeñ - kruszywo ³amane zwyk³e o wielkoœci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec - kruszywo ³amane zwyk³e o wielkoœci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Mia³ - kruszywo ³amane zwyk³e o wielkoœci ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach ³amanego kruszywa zwyk³ego, charakteryzuj¹ce siê chropowatymi powierzchniami i foremnym kszta³tem ziarn o stêpionych krawêdziach i naro¿ach, o wielkoœci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkoœci ziarn do 2 mm.

1.4.9. Pozosta³e okreœlenia s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Materia³ami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni t³uczniowej wg PN-S-96023 [20] s¹:

kruszywo ³amane zwyk³e - t³uczeñ i kliniec, wg PN-B-11112 [15],

mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - mia³, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11113 [16],

woda do skropienia podczas wa³owania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materia³ów

Klasa i gatunek kruszywa, w zale¿noœci od kategorii ruchu, powinna byæ zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023 [20].

Dla dróg obci¹¿onych ruchem:

œrednim i lekkoœrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2,

lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3.

Tablica 1. Wymagania dla t³ucznia i kliñca klasy II i III wed³ug PN-B-11112 [15]

| Lp. | W³aœciwoœci | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| klasa II | klasa III |
| 1 |

Œcieralnoœæ w bêbnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:

a) po pe³nej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie wiêcej

ni¿:

w t³uczniu

w kliñcu

po 1/5 pe³nej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pe³nej liczbie obrotów, nie wiêcej ni¿:

35

40

30

50

50

35

2

Nasi¹kliwoœæ, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wiêcej ni¿:

dla kruszyw ze ska³ magmowych i przeobra¿onych

dla kruszyw ze ska³ osadowych

2,0

3,0

3,0

5,0

3

Odpornoœæ na dzia³anie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku masy, nie wiêcej ni¿:

dla kruszyw ze ska³ magmowych i przeobra¿onych

dla kruszyw ze ska³ osadowych

4,0

5,0

10,0

10,0

4

Odpornoœæ na dzia³anie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpoœredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], nie wiêcej ni¿:

w kliñcu,

w t³uczniu

30

nie bada siê

nie

bada siê

Tablica 2. Wymagania dla t³ucznia i kliñca gatunku 2, wed³ug PN-B-11112 [15]

| Lp. | W³aœciwoœci | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 |

Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:

zawartoœæ ziarn mniejszych ni¿ 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), nie wiêcej ni¿:

- w t³uczniu

- w kliñcu

zawartoœæ frakcji podstawowej w t³uczniu lub kliñcu, % (m/m), nie mniej ni¿:

zawartoœæ podziarna w t³uczniu lub kliñcu, % (m/m), nie wiêcej ni¿:

zawartoœæ nadziarna w t³uczniu lub kliñcu, % (m/m), nie wiêcej ni¿:

3

4

75

15

| 15 |
| --- |
| 2 | Zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych w t³uczniu lub kliñcu, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wiêcej ni¿: | 0,2 |
| 3 |

Zawartoœæ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie wiêcej ni¿:

- w t³uczniu

- w kliñcu

40

| nie bada siê |
| --- |
| 4 | Zawartoœæ zanieczyszczeñ organicznych w t³uczniu lub kliñcu wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza ni¿: | wzorcowa |

Tablica 3. Wymagania dla mia³u i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

| Wymagania dla |
| --- |
| Lp. | W³aœciwoœci | mia³u | mieszanki drobnej granulowanej |
| 1 | Zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wiêcej ni¿: | 0,5 | 0,1 |
| 2 |

WskaŸnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy ni¿:

- dla kruszywa z wyj¹tkiem wapieni

- dla kruszywa z wapieni

20

20

65

| 40 |
| --- |
| 3 | Zawartoœæ zanieczyszczeñ organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza ni¿: | wzorcowa | wzorcowa |
| 4 | Zawartoœæ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie wiêcej ni¿: | 20 | 15 |
| 5 | Zawartoœæ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie mniej ni¿: |

nie

| bada siê | 15 |
| --- | --- |

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania robót powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

uk³adarek lub równiarek do rozœcielania t³ucznia,

walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wa³u wibruj¹cego co najmniej 18 kN/m lub p³ytowych zagêszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

przewoŸnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urz¹dzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do nape³niania beczkowozów wod¹.

4. transport

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 4.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod³o¿a

Pod³o¿e pod nawierzchniê t³uczniow¹ powinno byæ przygotowane zgodnie z warunkami ogólnymi okreœlonymi w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

Nawierzchnia t³uczniowa powinna byæ u³o¿ona na pod³o¿u zapewniaj¹cym nieprzenikanie drobnych cz¹stek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchni¹ t³uczniow¹ powinna byæ u³o¿ona warstwa odcinaj¹ca albo warstwa geotekstyliów.

W przypadku zastosowania pomiêdzy warstw¹ nawierzchni t³uczniowej a spoistym gruntem pod³o¿a warstwy odcinaj¹cej, powinien byæ spe³niony warunek nieprzenikania cz¹stek drobnych, wyra¿ony wzorem:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj¹cej,

D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod³o¿a.

Geotekstylia przewidziane do u¿ycia pod nawierzchniê t³uczniow¹ powinny posiadaæ aprobatê techniczn¹ wydan¹ przez uprawnion¹ jednostkê. W szczególnoœci wymagana jest odpowiednia wytrzyma³oœæ mechaniczna geotekstyliów, uniemo¿liwiaj¹ca ich przebicie przez ziarna t³ucznia oraz odpowiednie w³aœciwoœci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia pod³o¿a gruntowego.

5.3. Odcinek próbny

Je¿eli w SST przewidziano koniecznoœæ wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczêciem robót Wykonawca powinien wykonaæ odcinek próbny w celu:

stwierdzenia, czy sprzêt stosowany przy rozk³adaniu i zagêszczaniu jest w³aœciwy,

okreœlenia gruboœci warstwy w stanie luŸnym, koniecznej do uzyskania wymaganej gruboœci warstwy zagêszczonej,

ustalenia liczby przejœæ sprzêtu zagêszczaj¹cego, koniecznej do uzyskania wymaganego zagêszczenia warstwy.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u¿yæ takich materia³ów oraz sprzêtu, jakie bêd¹ stosowane do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosiæ od 400 do 800 m2, a d³ugoœæ nie powinna byæ mniejsza ni¿ 200 m.

Odcinek próbny powinien byæ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In¿yniera.

Wykonawca mo¿e przyst¹piæ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In¿yniera.

5.4. Wbudowanie i zagêszczanie kruszywa

Minimalna gruboœæ warstwy nawierzchni t³uczniowej nie mo¿e byæ po zagêszczeniu mniejsza od 7 cm.

Maksymalna gruboœæ warstwy nawierzchni po zagêszczeniu nie mo¿e przekraczaæ 20 cm. Nawierzchniê o gruboœci powy¿ej 20 cm nale¿y wykonywaæ w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno byæ rozk³adane w warstwie o jednakowej gruboœci, przy u¿yciu uk³adarki albo równiarki. Gruboœæ roz³o¿onej warstwy luŸnego kruszywa powinna byæ taka, aby po jej zagêszczeniu i zaklinowaniu osi¹gniêto gruboœæ projektowan¹.

Kruszywo grube po roz³o¿eniu powinno byæ zagêszczane przejœciami walca statycznego g³adkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym ni¿ 30 kN/m. Zagêszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocz¹æ siê od krawêdzi i stopniowo przesuwaæ pasami pod³u¿nymi, czêœciowo nak³adaj¹cymi siê, w kierunku jej osi. Zagêszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz¹æ siê od dolnej krawêdzi i przesuwaæ pasami pod³u¿nymi, czêœciowo nak³adaj¹cymi siê, w kierunku jej górnej krawêdzi. Dobór walca g³adkiego w zale¿noœci od twardoœci t³ucznia, mo¿na przyjmowaæ wed³ug tablicy 4.

Tablica 4. Dobór walca g³adkiego w zale¿noœci od twardoœci t³ucznia

Twardoœæ i wytrzyma³oœæ na œciskanie ska³y,

| z której wykonano t³uczeñ | Dopuszczalny nacisk kN/m szerokoœci tylnych kó³ walca |
| --- | --- |

Miêkka, od 30 do 60 MPa

Œredniotwarda, od 60 do 100 MPa

Twarda, od 100 do 200 MPa

Bardzo twarda, ponad 200 MPa

od 55 do 70

od 65 do 80

od 75 do 100

od 90 do 120

Zagêszczanie mo¿na zakoñczyæ, gdy przed ko³ami walca przestaj¹ siê tworzyæ fale, a ziarno t³ucznia o wymiarze oko³o 40 mm pod naciskiem ko³a walca nie wt³acza siê w nawierzchniê, lecz mia¿d¿y siê na niej.

Po zagêszczeniu warstwy kruszywa grubego nale¿y zaklinowaæ j¹ poprzez stopniowe rozsypywanie kliñca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ci¹g³ym zagêszczaniu walcem statycznym g³adkim.

Warstwy dolnej (o ile uk³ada siê na niej od razu warstwê górn¹) nie klinuje siê, gdy¿ nieca³kowicie wype³nione przestrzenie miêdzy ziarnami t³ucznia powoduj¹ lepsze zwi¹zanie obu warstw ze sob¹. Natomiast górn¹ warstwê nale¿y klinowaæ tak  d³ugo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostan¹ wype³nione kliñcem.

W czasie zagêszczania walcem g³adkim zaleca siê skrapiaæ kruszywo wod¹ tak czêsto, aby by³o stale wilgotne, co powoduje, ¿e kruszywo mniej siê kruszy, mniej wyokr¹gla i ³atwiej uk³ada szczelnie pod walcem.

Zagêszczenie mo¿na uwa¿aæ za zakoñczone, jeœli nie pojawiaj¹ siê œlady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wa³ami.

Jeœli dokumentacja projektowa, SST lub In¿ynier przewiduje zamulenie górnej warstwy nawierzchni, to nale¿y rozsypaæ cienk¹ warstwê mia³u (lub ew. piasku), obficie skropiæ go wod¹ i wcieraæ, w zaklinowan¹ warstwê t³ucznia, wytworzon¹ papkê szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nale¿y przepuœciæ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zosta³a wessana w g³¹b warstwy. Wa³y walca nale¿y obficie polewaæ wod¹, w celu unikniêcia przyklejania do nich papki, ziarn kliñca i t³ucznia. Zamulanie jest zakoñczone, gdy papka przestanie przenikaæ w g³¹b warstwy.

Jeœli nie wykonuje siê zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nale¿y dodawaæ równie¿ mia³.

W przypadku zagêszczania kruszywa sprzêtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym wa³u wibruj¹cego co najmniej 18 kN/m lub p³ytowymi zagêszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagêszczenie nale¿y przeprowadzaæ wed³ug zasad podanych dla walców g³adkich, lecz bez skrapiania kruszywa wod¹. Liczbê przejœæ sprzêtu wibracyjnego zaleca siê ustaliæ na odcinku próbnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nale¿y dbaæ, aby by³a ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeœli nie by³a zagêszczana urz¹dzeniami wibracyjnymi, powinna byæ równomiernie zaje¿d¿ana (dogêszczona) przez samochody na ca³ej jej szerokoœci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwi¹zku z czym zaleca siê przek³adanie ruchu na ró¿ne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci kruszywa okreœlone w             p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót przy budowie nawierzchni t³uczniowej nale¿y kontrolowaæ z czêstotliwoœci¹ podan¹ poni¿ej, nastêpuj¹ce w³aœciwoœci:

uziarnienie kruszywa, zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych w kruszywie i zawartoœæ ziarn nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzia³ce roboczej z tym, ¿e maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadaj¹ca na jedno badanie powinna wynosiæ 600 m2,

œcieralnoœæ kruszywa, nasi¹kliwoœæ kruszywa, odpornoœæ kruszywa na dzia³anie mrozu - przy ka¿dej zmianie Ÿród³a pobierania materia³ów.

Próbki nale¿y pobieraæ w sposób losowy z roz³o¿onej warstwy, przed jej zagêszczeniem. Wyniki badañ powinny byæ na bie¿¹co przekazywane In¿ynierowi.

Badania pe³ne kruszywa, obejmuj¹ce ocenê wszystkich w³aœciwoœci okreœlonych w p. 2.3 powinny byæ wykonane przez Wykonawcê z czêstotliwoœci¹ gwarantuj¹c¹ zachowanie jakoœci robót i zawsze w przypadku zmiany Ÿród³a pobierania materia³ów oraz na polecenie In¿yniera. Próbki do badañ pe³nych powinny byæ pobierane przez Wykonawcê w sposób losowy w obecnoœci In¿yniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni t³uczniowej

Gruboœæ warstwy Wykonawca powinien mierzyæ natychmiast po jej zagêszczeniu, co najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na ka¿dej dziennej dzia³ce roboczej i nie rzadziej ni¿ w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni.

Dopuszczalne odchy³ki od projektowanej gruboœci nawierzchni nie powinny przekraczaæ ( 10%.

Pozosta³e cechy geometryczne nawierzchni powinny byæ mierzone i oceniane wed³ug zasad podanych w p. 6.2 OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”.

6.5. Pomiar noœnoœci nawierzchni

Pomiary noœnoœci nawierzchni t³uczniowej nale¿y wykonaæ p³yt¹ o œrednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23]. Pomiar nale¿y wykonaæ nie rzadziej ni¿ raz na 3000 m2, lub wed³ug zaleceñ In¿yniera.

Nawierzchnia t³uczniowa powinna spe³niaæ wymagania dotycz¹ce noœnoœci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana noœnoœæ nawierzchni t³uczniowej

| Kategoria ruchu | Minimalny modu³ odkszta³cenia mierzony przy u¿yciu p³yty o œrednicy 30 cm, MPa |
| --- | --- |
|  | pierwotny | wtórny |

Ruch bardzo lekki i lekki

Ruch lekkoœredni i œredni

100

100

140

170

Zagêszczenie nawierzchni t³uczniowej nale¿y uznaæ za prawid³owe wtedy, gdy stosunek wtórnego modu³u odkszta³cenia do pierwotnego modu³u odkszta³cenia, mierzonych przy u¿yciu p³yty o œrednicy 30 cm, jest nie wiêkszy od 2,2 ().

6.6. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1. Niew³aœciwe uziarnienie i w³aœciwoœci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spe³niaj¹ce wymagañ podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostan¹ odrzucone. Je¿eli kruszywa, nie spe³niaj¹ce wymagañ zostan¹ wbudowane, to na polecenie In¿yniera, Wykonawca wymieni je na w³aœciwe, na w³asny koszt.

6.6.2. Niew³aœciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia cech geometrycznych od okreœlonych w punkcie 6.3.2 powinny byæ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na ca³¹ gruboœæ warstwy, wyrównane i powtórnie zagêszczone. Dodanie nowego materia³u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na w³asny koszt. Po ich wykonaniu nast¹pi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3. Niew³aœciwa noœnoœæ nawierzchni

Je¿eli noœnoœæ nawierzchni bêdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbêdne do zapewnienia wymaganej noœnoœci, zalecone przez In¿yniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zani¿enie noœnoœci nawierzchni wynik³o z niew³aœciwego wykonania przez Wykonawcê robót.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy).

8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 8.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni t³uczniowej obejmuje:

prace pomiarowe i oznakowanie robót,

dostarczenie materia³ów na miejsce wbudowania,

roz³o¿enie warstwy kruszywa grubego (t³ucznia, kliñca),

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wod¹ i zagêszczenie

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi¹zane

Przepisy zwi¹zane podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 10.